УДК 541.182

МЕТАСТАБИЛЬНОСТЬ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ КРЕМНЕЗЕМА В ОБЛАСТИ БОЛЬШИХ ПЕРЕСЫЩЕНИЙ

С.В.Восель, П.А.Пуртов, ДАН, 2001, т. 337, № 5, с. 647 - 650.

Термодинамическое описание распада пересыщенного раствора с образованием гетерогенных коллоидных систем представляет собой достаточно сложную задачу. В частности, остаются не ясными причины образования из сильно пересыщенных растворов устойчивых коллоидно-дисперсных систем, таких как золи и гели аморфного кремнезема или микроэмульсии типа “масло в воде”. На основе формализма термодинамики малых систем в данной работе показано, что сильно пересыщенные коллоидные растворы аморфного кремнезема имеют локальный минимум термодинамического потенциала, тесно связанный с условием максимальности числа коллоидных частиц в них, которое может быть достигнуто при обратимом изотермическом процессе. Этим локальным минимумом и может быть обусловлена их устойчивость.

Рассмотрим замкнутую пересыщенную двухкомпонентную систему при температуре T и давлении P, состоящую из Ns молекул растворителя и Nt молекул введенного в него вещества. Учитывая малую растворимость кремнезема будем предполагать раствор разбавленным (Ns >> Nt) и считать объем системы V равным объему растворителя. Согласно [1] любой раствор представляет собой микрогетерогенную коллоидную систему. Рассмотрим случай, когда его исходное пересыщение больше критического, так что скорости образования первичных частиц критического радиуса велики и образование их большого количества не является лимитирующей стадией процессов, протекающих в такой дисперсной системе (ДС). В рамках термодинамики малых систем [2,3] потенциал Гиббса ДС и его изменение в процессе при постоянных P, T и Ns имеют вид [3]:

G=Nsmss+Nm'+Npmp,					(1)

dG=m'dN+mpdNp+mNpdn,					(2)

где N  Nt - число молекул в растворе, Np - суммарное число коллоидных частиц, n - среднее число молекул в них. Химический потенциал частиц, p в случае невзаимодействующих частиц имеет вид p(P,T,Xp,n) = kTlnXp + p(P,T,n) [3], где Xp = Np/Ns << 1. Химические потенциалы растворенных молекул (P,T,X) = kTlnx + 0(P,T), а молекул растворителя ss(P,T,X,Xp) = s0(P,T) - kT(X + Xp), где X = N/Ns << 1, x = X/X0 - пересыщение раствора, X0 = N0/Ns - концентрация растворенных молекул в насыщенном растворе, 0 - их химический потенциал, равный таковому в массивной фазе, s0 - химический потенциал чистого растворителя. В (2) также введен химический потенциал  молекул, входящих в дисперсную фазу [3]:

μ(P,T,n)=∂μp∂nNp,P,T=∂ψp∂nP,T.				(3)

Поскольку в замкнутой системе выполняется условие сохранения числа молекул:

nNp+N=Nt,							(4)

dG=(μp−nμ')dNp+(μ−μ')Npdn.			(5)

Как видно из (5), условия термодинамического равновесия (dG = 0) сводятся к условию фазового равновесия, отвечающего равенству  = , и равенству p = n, которое есть аналог условий ассоциативного равновесия [1,4] ансамблей невзаимодействующих друг с другом n - мерных молекулярных ассоциатов, задающих для них функцию распределения Pn по их размерам в случае не (или слабо) пересыщенных систем.

Поскольку функция p(Xp,n) в общем случае не известна, рассмотрим процесс изменения потенциала Гиббса ДС G(Np,n) приближенно. Будем считать, что не известная нам и изменяющаяся по ходу процесса функция распределения частиц по размерам все время имеет форму достаточно узкого пика с максимумом при n = n. В таком приближении, пренебрегая энтропийным вкладом, связанным с разбросом частиц по размерам, и считая, что все частицы имеют размер n = n, используем для p выражение, полученное для несжимаемого вещества в [2] для монодисперсной системы (N,P,T-модель). Считая частицы сферами радиуса R и рассматривая их поверхностную энергию, U в справедливом при n >> 1 приближении U = 4R2 = sn2/3, где  - коэффициент поверхностного натяжения, не зависящий от R, s = 4r2, r - радиус молекулы, удовлетворяющий соотношению R3 = r3n, имеем [2]:

μp(n)≃−kTlnaV(kT)3n4Np+αsn23+nμ0,			(6)

μ(n)≃μ0+bkTn13−4kTn,	b=2αs3kT,				(7)

где a = (0.4)3/2645(mr)3/h6, h - постоянная Планка, m - масса молекулы.

Отметим, что используемое приближение не может быть хорошим для описания перехода в метастабильное состояние слабо пересыщенных систем, поскольку предполагает, что функция распределения Pn по крайней мере имеет максимум. Однако в данном случае в конечном состоянии она максимума не имеет, а, напротив, имеет минимум, при радиусе частиц, равном критическому [1,5]. Рассмотрим этот вопрос на примере водного раствора кремнезема. Принимая, что плотность частиц кремнезема 2400кг/м3, а его растворимость - 0.2кг/м3 [6], при T = 300K имеем: r = 2.14.10-10 м, N0/V = 2.1024 м-3 и a(kT)3V/N0 = 2.1013. При   46 мДж/м2 [6] получаем b  4. Отметим, что такой величине b соответствует критическое пересыщение, xc  3 [1,7]. Как показывает компьютерный анализ, рассчитанная по формулам (1), (4) и (6) при b = 4 функция G(Np,n) в случае малых исходных пересыщений xt = Nt/N0 в области Np > 0 особых точек не имеет. Соответствующая условию dG = 0 особая точка появляется лишь начиная с пересыщений xt > 2.05, то есть порядка критического. Хотя анализ показывает наличие у функции G(Np,n) особой точки, эта единственная особая точка не является, как оказалось, ее экстремумом, это седловая точка. Она не может быть точкой устойчивого равновесия, но поскольку в ней p = n, то вблизи нее должна находиться область, где p - n < 0, то есть где частицам образовываться энергетически выгодно и где поэтому можно предполагать наличие точки устойчивости системы.

Рассмотрим изменение потенциала Гиббса ДС в обратимом процессе, происходящем при условии  = . При таком процессе система обязательно должна пройти через седловую точку (т.к. в ней  = ), при этом, как видно из (7), все время должно выполняться уравнение Томсона (Кельвина):

lnx=lnXX0@bn13−4n	,					(8)

т. е. радиус частиц поддерживается равным критическому. Последний член в (8) это поправка, связанная с учетом броуновского вращательного и поступательного движения частиц и их коллективной энтропии. При b = 4 в области n > 10 она (в этом уравнении) относительно мала. При выполнении условия (8) кроме равенства (4) появляется еще одна связь между независимыми переменными N, Np и n, что уменьшает их число до единицы. Если выбрать в качестве независимой переменной n, то уравнение (5) при  =  приобретает вид:

dG(n)=(mp−nm')dNpdndn.					(9)

Функция G(n) имеет экстремумы в тех точках, где обращается в нуль один из стоящих в правой части (9) сомножителей. Таким образом, ее минимум может быть связан либо с условием “ассоциативного” равновесия либо с наличием экстремума у функции Np(n). Чтобы выяснить чему соответствует минимум при больших пересыщениях построим график функции G(n).

Подставляя (4), (6) и формулы для  и ss в (1), для функции G(n) относительно потенциала Гиббса системы в ее конечном состоянии при полностью снятом пересыщении, G0 = Ns(s0 - kTX0) + Nt0 получаем:

ΔG(n)kT=G(n)−G0kT=Ntxt[xt−x(n)n(3bn232−lneVa(kT)3n5N0(xt−x(n)))+x(n)(lnx(n)−1)+1],

где x(n) дается формулой (8).

На рис. 1 приведены графики функции G(n) для случая больших начальных пересыщений xt > xc. Взяты два близких значения xt. Приведены также графики изменения числа частиц Np, рассчитанные по (4) и (8). Расчеты проводились для достаточно малой подсистемы, содержащей Nt = 10000 введенных в растворитель молекул. Функции G(n) в области Np(n) > 0 имеют каждая по одному минимуму (при n = nmin) и одному максимуму (при n = nmax) и далее монотонно уменьшаются с ростом n. Как видно из рис.1, минимумы функций G(n) здесь соответствуют экстремумам функций Np(n) (и следовательно их максимумы - условию “ассоциативного” равновесия, т. е. седловой точке). Отметим, что в области n < nmax уменьшение G(n) соответствует увеличению Np(n), а ее увеличение – уменьшению Np(n), что как видно из (9) соответствует неравенству p - n < 0, то есть процесс идет в области, где образование частиц критического радиуса энергетически выгодно (что связано с учетом их броуновского движения, в результате чего в (6) появляется первое (отрицательное) слагаемое).

Рассмотрим на кривой G(n) точку A, лежащую при n = nA < nmin. Ей соответствует число частиц в ДС Np = Np(nA). Поскольку функция Np(n) имеет при n = nmin максимум, то на кривой G(n) при n > nmin всегда можно найти некоторую точку B (при n = nB), соответствующую тому же числу частиц Np = Np(nB). То есть точка n = nmin разбивает функцию G(n) на две ветви (A и B). Значения nA и nB при данном Np это отвечающие двум ветвям функции G(n) корни уравнения (n) = (n) (уравнение (8)). Рассмотрим переход системы из точки A в точку B, происходящий при условии Np(n) = Np = const. Как видно из (5), независимо от сделанных нами приближений изменение потенциала Гиббса ДС при таком переходе, GAB имеет вид:

ΔgAB=ΔGABNp=nAnB(μ(n)−μ'(n))dn,				(10)

где gAB это изменение потенциала Гиббса в расчете на одну малую систему (МС) объема V/Np , состоящую из частицы и окружающего ее раствора.

Как видно из (10) GAB связано в данном случае лишь с процессами переноса молекул, идентично протекающими внутри каждой отдельной МС. То есть несмотря на то, что МС являются открытыми, при Np = const уравнение (10) тождественно аналогичному уравнению для отдельной замкнутой МС массы Nt/Np. Анализ уравнений, аналогичных (8) и (10), проведенный в [8] на примере образования единичной капли в замкнутой системе, показывает, что больший из корней уравнения (8) соответствует устойчивому состоянию фазового равновесия с паром частицы большого (по сравнению с неустойчивыми зародышами Фольмера) критического размера. То есть при своем росте в замкнутой системе капля новой фазы проходит сначала через состояние неустойчивого равновесия, а затем переходит в состояние устойчивого равновесия, соответствующего минимуму термодинамического потенциала системы [8]. В нашем случае это соответствует утверждению: при фиксированном Np ДС должна переходить в состояние устойчивого фазового равновесия (nB) = (nB), соответствующее также состоянию устойчивого равновесия ее отдельных МС и отвечающее точке n = nB(Np) на ветви B функции G(n), в которой (при данном Np) достигается минимальное значение ее потенциала Гиббса.

Поскольку расчет функции G(n) проведен выше в приближении узкой функции распределения то минимальное значение потенциала Гиббса будет соответствовать рассчитанной нами ее ветви B лишь приближенно. Поэтому необходимо обсудить вопрос применимости используемого приближения. Согласно [8] при n = nB частица замкнутой системы абсолютно устойчива лишь в отношении ее роста. В отношении обратного процесса ее растворения ее устойчивость относительна, поскольку конечна энергия активации такого процесса gBA = -gAB >0, которая представляет собой разность, W между работами образования неустойчивых зародышей и устойчивых частиц [8]. Работа образования частицы новой фазы, W играет важную роль в теории фазовых переходов, поскольку знание W позволяет судить о статистическом распределении зародышей, возникающих путем флуктуаций, по размерам: Pn = A(W)exp(-W/kT), где A(W) медленно меняющаяся функция W [5,8]. Как отсюда видно функция распределения Pn частиц по размерам для ансамбля МС (если их число Np постоянно или достаточно медленно меняется со временем) должна иметь максимум при n = nB(Np). При gBA >> kT эта функция распределения должна быть достаточно узкой, т. к. отношение заселенностей состояний n = nA и n = nB приблизительно равное exp(-gBA /kT) << 1, а заселенность состояний с n > nB с ростом n резко уменьшается (т. к. при этом величина W растет [8]). То есть МС такого ансамбля основную часть времени должны проводить в состоянии n = nB , испытывая лишь небольшие отклонения n от этой точки, n << nB - nA.  Величина gBA должна быть тем больше чем больше величина отрезка интегрирования в (10) nB - nA. Поэтому приближение узкой функции распределения должно работать тем лучше чем дальше точка nB(Np) отстоит от начальной точки ветви B функции G(n), n = nmin. В то же время очевидно, что оно не применимо на ее ветви A, поскольку при n = nA МС не устойчивы.

Поскольку ДС это ансамбль открытых МС, то их число Np может изменяться и после того как она пришла в состояние устойчивого фазового равновесия  = , отвечающего точке n = nB(Np) на ветви B функции G(n). Но дальнейшее уменьшение ее потенциала Гиббса при изменении Np должно уже происходить по этой ветви, поскольку она есть его минимальное значение при каждом текущем значении Np. Для нас наиболее интересен случай, когда в результате предыдущего спонтанного процесса ДС оказалась в такой точке ветви B, в которой n = nB < nmax. В этом случае (см. рис.1) дальнейшее уменьшение потенциала Гиббса ДС будет происходить с увеличением числа частиц и уменьшением их средних размеров вплоть до n = nmin. При этом ДС здесь устойчива по отношению к росту частиц. Ее устойчивость связана, с одной стороны, с тем, что на ветви B отдельные МС, если их считать замкнутыми, абсолютно устойчивы относительно роста их частиц, а с другой с тем, что, как видно из рис.1, увеличение n в ансамбле открытых МС приводит в данном случае к росту потенциала Гиббса всей ДС как целого, что требует совершения работы внешнего источника. В данном случае минимальная работа, которая требуется для преодоления системой седловой точки при n = nmax (равная изменению термодинамического потенциала ДС в обратимом процессе), достаточно велика. Например, как видно из рис.1, при xt = 3.7 увеличение потенциала Гиббса в таком процессе при переходе из точки n = nmin = 42 (что соответствует диаметру частиц кремнезема в суспензии d = 2rn1/3 = 1.5 нм) в точку n = nmax даже для очень малой подсистемы ДС, в которой в данном случае лишь 50 коллоидных частиц, равно 209kT.

Итак, проведенное рассмотрение приводит к выводу, что в необходимой степени концентрированная микрогетерогенная система аморфного кремнезема при соответствующей ее дисперсности может быть достаточно устойчивой относительно роста среднего размера частиц вследствие флуктуаций ее энергии уже на уровне самых малых ее подсистем порядка десяти коллоидных частиц. Отметим, что полученный диаметр частиц d = 1.5 нм является весьма характерным для гелей аморфного кремнезема [6].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 00-05-65315).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Френкель Я.И. Собрание избранных трудов. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959. Т.3. 460 с.

- Hill T.L. Thermodynamics of small systems. New-York, Amsterdam: Benjamin, 1963. Part 1. 171 p.

- Hill T.L. Thermodynamics of small systems. New-York, Amsterdam: Benjamin, 1964. Part 2. 210 p.

- Хилл Т. Статистическая механика. М.: Изд-во Иностр. Лит., 1960. 485 с. (Hill T.L. Statistical Mechanics. New-York, Toronto, London: McGraw-Hill book co., 1956.)

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. М.: Наука, 1979. Т.10. 527 с.

- Айлер Р. Химия кремнезема. М.: Мир, 1982. Т.1. 416 с. (Iler R. The Chemistry of Silica. New-York, Toronto: Wiley, 1979.)

- Фольмер М. Кинетика образования новой фазы. М.: Наука, 1986. 205 с. (Volmer M. Kinetic der Phasenbildung. Dresden, Leipzig. 1939.)

- Русанов А.И. Фазовые равновесия и поверхностные явления. Л.: Химия, 1967. 388 с.

Рис.1. Изменение потенциала Гиббса, (G - G0)/kT малой замкнутой подсистемы вода - кремнезем (Nt = 10000) и числа частиц в ней, Np как функций от n при b = 4 и xt =3.3 ( кривые G1 и Np1), xt =3.7 (кривые G2 и Np2).